ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

DARVOLEX

Инструкция по монтажу

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Спецификация на террасную доску Darvolex (Дарволекс), произведенную по ТУ 5772-001-11781644-2012 на изделия погонажные из древесно-полимерного композита

| № п/п | ТУ 5369-18933235-2016 | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотность, кг/м³ | 1000-1400 |
| 2 | Предел прочности при статическом изгибе не менее, МПа | 23 |
| 3 | Предел прочности при растяжении не менее, МПа | 7,0 |
| 4 | Модуль упругости при изгибе не менее, Н/мм2 | 3700 |
| 5 | Водопоглощение за 24часа не более, % | 4,0 |
| 6 | Разбухание за 24 часа не более, % | 2 |
| 7 | Водопоглощение за 2 часа кипячения не более, % | 4,0 |
| 8 | Разбухание за 2 часа кипячения не более, % | 2,0 |
| 9 | Внешний вид | На поверхности изделий не должно быть жировых и масляных пятен, острых надрезов, царапин, сколов. |

- изменение оттенка в разных партиях не более 2 единиц по шкале RAL

- изменение прочности эксплуатируемой продукции в естественных условиях при соблюдении Инструкции по монтажу и эксплуатации не более 20 % за 2 года эксплуатации на террасах в атмосферных условиях при условии надлежащего монтажа и эксплуатации;

Инструкция по монтажу и эксплуатации Товара – Террасная доска из древесно-полимерного композита

- Общая информация для потребителя:

- Композитная доска Дарволекс является материалом сегмента Good (Standart) и предназначена для использования на частных объектах (террасах) с бытовыми эксплуатационными нагрузками. Не допускается коммерческое использование данного материала. При использования на объектах коммерческого применения (общественные места, рестораны, зоны с относительно большими эксплуатационными нагрузками, пирсы и т.д.) гарантия Производителя на материал не распространяется.

- Террасная доска из древесно-полимерного композита (далее из ДПК), не может быть использована в несущих конструкциях и выдерживает нагрузку до 350 кг/м2 настила.

- Продукция из древесно-полимерного композита содержит до 70% древесного волокна и имеет равномерный цвет по всей глубине изделий. Небольшие цветовые отклонения и наличие вкраплений древесных волокон подчеркивают имитацию древесной структуры и не являются дефектом. Под воздействием лучей солнца и влиянием окружающей среды допускается изменение цвета изделий с сохранением начального основного фона. Это происходит в течение 2-4х недель после монтажа настила, не является дефектом, и происходит это благодаря естественным изменениям цвета древесины, входящей в состав изделий.

- Террасная доска может обрабатываться инструментом для обработки дерева аналогично древесине.

- Основные требования

- Предусмотрите уклон основания под настилом не менее 1% (1см на 1м.пог), в направлении стока. Под настилом должен быть предусмотрен хороший сток или система дренажа дождевой и талой воды;

- Также необходимо предусмотреть уклон террасной доски 1% (1см на 1м.пог), в направлении стока, чтобы небыло попадания и застоя воды внутри полостей доски.

- Для избежания повышенной влажности, под настилом должна быть организована хорошая циркуляция воздуха.

- Для монтажа досок используйте коррозионно-стойкие шурупы.

Рисунок 1                                                          Рисунок 2                                                           Рисунок 3

Указаны рекомендуемые расстояния между лагами

- Монтаж террасной доски из ДПК осуществляется

- На ровное бетонное основание (рис.1), при этом лаги не должны препятствовать стоку воды;

- На бетонные столбики или винтовые сваи, установленные в грунт на глубину промерзания (рис.2);

- На бетонную плитку размером не менее 250х250х40 мм, установленные на песчано-гравийное утрамбованное основание (рис.3);

- Допускается укладка на ровную и твердую поверхность искусственного происхождения, несущей способностью не менее 500 кг/м2 покрытую материалом из геотекстиля, препятствующим прорастанию растений;

- На металлический каркас на сваях с применением лаг из ДПК или алюминия;

- На подсистему эксплуатируемой кровли с выполненной гидроизоляцией;

- На регулируемые винтовые опоры с обвязкой из металлокаркаса;

- При монтаже террасной доски из ДПК обязательно использовать крепежные элементы с компенсационными узлами, позволяющими компенсировать линейное расширение доски не менее чем на 1 мм для каждой доски по ширине.

- Не допускается укладка досок из ДПК на деревянное основание (лаги или балки, фанеру и пр.)

- Укладка лаг на подготовленное основание

  - Не допускается укладка лаг любого вида непосредственно в грунт.

  - Во время монтажа и эксплуатации террасного настила, лаги не должны находиться в воде.

  - На основание из бетонной стяжки, для обеспечения оттока воды, лаги укладываются на резиновые подушки размером 80х60х6 мм, установленные с интервалом не более 400 мм по осям. В интервалах между подушками лаги фиксируются к бетону скобами из перфорированной металлической ленты;

  - На металлический каркас с расстоянием между профилем каркаса не более 400 мм при использовании лаги из ДПК и 900мм при использовании лаги из металла (по осям опорных конструкций), лаги крепятся перпендикулярно профилю каркаса с помощью перфорированной металлической ленты на каждом пересечении с ребром металлической или деревянной конструкции каркаса;

  - На бетонные плиты 300х300х40 мм, уложенные на песчаную или гравийную подушку толщиной не менее 100 мм.

  - На эксплуатируемую кровлю, бетонные плиты 300х300х40 мм укладываются на резиновые подкладки, выступающие за края плит на 150 мм (рис.4).

  - На плиты лаги укладываются на две резиновые подушки 80х60х6 мм расположенные по краям на каждой бетонной плите. В интервале между резиновыми подушками лаги крепятся к бетонной плите с помощью перфорированной металлической лентой;

  - На регулируемые опоры лаги крепятся специальным крепежом (саморезами). Внимание, соблюдайте инструкцию по монтажу лаг на опоры;

  - Лаги, при необходимости их продолжения, укладываются внахлест друг за друга на 150 мм  и крепятся перфорированной металлической лентой (рис.4).

  - При закреплении лаг к основанию с помощью металлической перфорированной ленты предусмотрите зазор в 10 мм от каждого края лаги до линии перегиба перфоленты (рис.4) для компенсации температурного расширения;

  - Соблюдайте межосевое расстояние между соседними лагами не более 500 мм по осям для бытового использования;

  - Для диагональной укладки досок настила, расстояние между осями соседних лаг необходимо уменьшить на 30%.

- Компенсационные зазоры

- Предусмотрите компенсационные зазоры у всех неподвижных объектов: водосливных воронок, вентиляционных труб, колодцев, бордюров, стен зданий и других преград. Ширина зазора не менее 20 мм (рис.5);

- Учитывайте линейное расширение композитной доски (и лаги) –  2 мм  на 1 погонный метр доски. Оставляйте компенсационные зазоры между торцами досок – минимум 4-5мм (рис.6, рис.7) для возможности линейного расширения материала;

- Необходимо учитывать, что при монтаже на открытых пространствах при плюсовой температуре окружающей среды в дневное время и отрицательной в ночное, компенсационные зазоры будут меняться.

- При укладке торцевых досок со стыком 	в ус должен соблюдаться зазор не менее 5 мм (рис.8), при этом концы досок должны опираться каждый на свою лагу, смонтированную параллельно к шву в ус.

Рисунок 6                                                   Рисунок 7                                                  Рисунок 8

- Укладка и крепление:

- Доска с пазом крепится на каждом пересечении с лагой при помощи монтажных клипс и шурупов. Закручивайте шурупы без лишних усилий. Стартовую доску рекомендуется устанавливать с помощью стартового F- или Г- профиля, который закрепляют шурупом к лаге на расстоянии от ее торца не менее 15 мм, чтобы избежать разрушения композитного материала.

- Края досок должны лежать на лаге, не выступая за нее;

- Торцы настила должны быть расположены на лаге или свисать с нее не более чем на 50 мм;

- Доски закрепляются с помощью монтажных клипс на каждом пересечении с лагами.

- Уход за настилом из террасной доски из ДПК:

- Следите за чистотой в зазорах между досками и по периметру настила для хорошей циркуляции воздуха и отвода дождевой и талой воды;

- Допускается мойка настила водой под давлением не более 80 bar, на расстоянии не менее 400 мм с добавлением моющего средства для ДПК, не применяйте абразивные средства и сложные химические составы.

- При попадании каких-либо жиров на поверхность, смойте его как можно быстрее с применением моющего средства для ДПК;

- Для очистки от загрязнений не используйте растворители.

- Для цветов используйте подставки под горшки или другие предметы, например подушки под ножки мебели.

- Не используйте на настиле резиновые коврики, они могут окрасить террасу. Пользуйтесь виниловыми или тканевыми ковриками.

- Не ставьте на террасный настил предметы, нагретые выше 50оС, настил может деформироваться.

- Не оставляйте на настиле металлические предметы (они могут оставить ржавые пятна).

- Для очистки террасы от снега и льда, не используйте металлическую лопату и скребок. Пользуйтесь только щеткой и пластиковой лопатой.

- Не превышайте максимальную нагрузку на настил.

- Не перегружайте одну из частей настила. Распределяйте вес равномерно (например, для установки тяжелой мебели и цветников-клумб).

- Периодически проверяйте и регулируйте качество крепления террасной доски к лагам.

- Вы  можете покрасить или покрыть террасную доску из ДПК лессирующими составами для деревянных изделий;

- Недопустимые условия эксплуатации террасной доски.
Важно помнить: основные причины быстрого разрушения доски - это ПОСТОЯННОЕ нахождение в теплых влажных условиях, поэтому недопустимо её использование в следующих случаях:

- Над полами с подогревом;

- В условиях постоянной влажности более 65%;

- Под скатами крыш без применения водосточных систем;

- В тесном контакте с бассейнами с подогревом воды;

- Под куполами и навесами вокруг естественных и искусственных водоёмов (в том числе бассейнов);

- В местах постоянной повышенной влажности, в том числе вблизи систем орошения и увлажнения, автоматического полива;

- Не допускается слив воды из водосточных труб на террасную доску.

- Частые распространенные ошибки при монтаже, которые необходимо избежать:

- Стыкование лаг без компенсационного зазора;

- Склеивание досок друг с другом или к основанию;

- Монтаж досок или лаг впритык к неподвижным частям;

- Чрезмерное усилие при вкручивании саморезов;

- Любой распил доски  уменьшает ее длину на 3 мм;

- Укладка  уголка и финишного профиля без температурного зазора;

- Плохой отвод воды из-под настила.

Если у Вас возникли вопросы Вы можете задать их по телефону горячей линии компании Гардек: 8-800-775-21-86